**PRIMER KVZ 15**

TKK prednamazi izboljšajo oprijem TKK tesnilnih mas na različne površine.

TKK prednamaze uporabimo tam, kjer pričakujemo večje tlačne, natezne ali strižne sile.

PRIMER KVZ 15 je namenjen za izboljšanje oprijema hibridnih tesnilnih mas na tikovino in druge porozne površine.

**PRIMER KVZ 15** Enokomponetni prednamaz na osnovi poliuretanov

**TEHNIČNI PODATKI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Gostota****kg/m3** | **Čas sušenja****min** | **Poraba za 10mm globoke rege****(g/m)** |
| **Prednamaz PU 15** | 970 ± 20 | cca. 60 | 6-8 |

Izgled rahlo rumena tekočina

Temperatura nanašanja od + 5°C do + 40° C

**NAČIN UPORABE**

Površine morajo biti suhe, čiste, brez prahu in maščob.

S čopičem ali gobico nanesemo prednamaz na površino, počakamo, da se osuši (cc 1h) in nato nanesemo tesnilno maso. Čas sušenja prednamaza je odvisen od temperature v prostoru. Tesnilno maso nanesemo takoj po času sušenja prednamaza, vsekakor pa še isti dan. Sicer se lahko površina kontaminira, kar povzroči odstopanje tesnilne mase od površine.

Prednamaz se mora uporabljati za tesnilno maso za katero je namenjena, ker v nasprotnem primeru lahko deluje kot ločilno sredstvo. V vsakem primeru priporočamo predhodni preizkus za vsak primer uporabe.

Opozorilo: Površine, na katere nanašamo Primer KVZ 15 lahko postanejo rumene, če so izpostavljene dnevni svetlobi.

**UPORABA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREDNAMAZ** | **Tesnilna masa** | **Vrsta površin** |  |
| **PU 15** | * Tekafix MS Marine Deck Bonding
* Tekaflex MS marine Deck Caulking
* Tekaflex PU 15
* TekaflexPU 40
 | Porozne površine: beton, les, tikovina.. | Ni primeren za kovine in barvane površine |

**SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE**

Pakiranje Primer KVZ 15 1L (12 kosov v kartonu)

Skladiščenje 12 mesecev

 v suhih prostorih pri normalnih

 temperaturah in v originalno zaprti embalaži.

**VARNOSTNI UKREPI**

Hranite prednamaze proč od virov vžiga, v hladnem in dobro prezračenem prostoru. Če pridejo v oči takoj izperite z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč.

 Pri uporabi prednamazov je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Pri uporabi prednamazov naj bo prostor dobro prezračen.

**OPOZORILA**

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

Ver 0 090216