| TEHNIČNI LIST za: | Proizvaja: MASTICI VOTTERO s.n.c. - EU |
| --- | --- |
| DEKAKIT 1500°C GM | Datum: 16.05.16 |

Področje uporabe:

DEKAKIT 1500°C je enokomponentna tesnilna masa, ki v stiku z zrakom postane trdna in odporna do 1500°C. Uporaben za tesnjenje spojev peči – grelcev, grelnih sistemov, velika odpornost pri že obstoječih strukturah.

Lastnosti:

- ne vsebuje azbesta in drugih nevarnih snovi;

- je odporna do 1500°C ;

- takojšnji oprijem;

- se ne kruši in ne poka, ko se posuši;

- na direktni plamen odporen do 120 min.

Dimenzije spoja:

- minimalna širina: 5 mm;

- maksimalna širina: 15 mm.

Navodila za uporabo:

Obdelovalna površina mora biti čista, brez prahu, razmaščena. V primeru, da je le-ta porozna, jo rahlo omočimo. Nanašamo z lopatico, pištolo ali zidarsko žlico.

Delovna temperatura: od +5°C do +30°C.

Skladiščenje: 12 mesecev v suhem in prezračevanem prostoru.

Tehnične karakteristike:

| izgled: sistem polimerizacije: krčenje – oženje: specifična teža pri 20°C: barva: odpornost: čas sušenja: | mehka pasta z vlago iz okolja ga ni 1,82 g/cm3 črna do 1500°C 24 ur |
| --- | --- |

Pakiranje: 24 kom v kartonu, vsebina 310 ml, kartuša.

GRAMA d.o.o.